Государственный комитет Российской Федерации по вопросам архитектуры и строительства

(ГОССТРОЙ РОССИИ)

НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

Сборник 15.02

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

# Разработаны инженерами Акимовой З.Н., Акимовой Е.П., Колотилиной Л.Г., Моисеевым В.А. (Государственное предприятие «Туластройпроект»), Кузнецовым В.И., Степановым В.А., Шутовым А.А. (Главное управление ценообразования, сметных  норм и расхода строительных материалов Госстроя России), Кретовой В.П., Петрухиной К.М., Рогулькиной Л.Т., Титовой В.А., Юрасовой Т.А. (КТИ г. Тула), Саватеевым Л.А. (ЦНИИЭУС Госстроя России).

Настоящий сборник рекомендован Госстроем России для разработки ресурсных смет и ведомостей потребности в материалах и изделиях в составе проектно-сметной документации на всех уровнях инвестиционного процесса по специфицированной (марочной) номенклатуре. Нормы расхода материалов могут использоваться всеми сторонами независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности для определения потребности в ресурсах при выполнении строительных и монтажных работ, расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяется сметная и фактическая стоимость работ.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящий сборник включены  строительные процессы на выполнение штукатурных работ.

Сборник разработан на основе сборника № 15 “Отделочные работы” СНиР-91 (СНиП 4.02-91, СНиП 4.05-91) с конкретизацией структуры строительно-монтажных процессов и выделением операций, предусматривающих расход материалов.

1.2. Нормативные показатели расхода материалов предназначены для определения потребности ресурсов при выполнении штукатурных работ и  расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяется сметная и фактическая стоимость работ. Нормативные показатели применяются всеми участниками инвестиционного процесса, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

1.3. В основу нормативных показателей положены производственные нормы расхода материалов, определяющие максимально допустимый расход материалов на производство единицы продукции строительного процесса (рабочей операции) заданного качества при данном уровне техники, технологии, организации строительства и использовании материальных ресурсов, соответствующих требованиям стандартов и нормативных документов.

1.4. Нормами учтены чистый расход и трудноустранимые потери (отходы) материалов, образующиеся в пределах строительной площадки, при выполнении рабочих операций, предусмотренных технологией и организацией производства.

1.5. В нормы не включены:

- потери и отходы материалов, обусловленные отступлением от регламентированных технологических процессов и режимов работы, нарушением установленных правил организации, производства и приемки работ, применением некачественных материалов;

- потери и отходы материалов, образующиеся при транспортировании их от поставщика до приобъектного склада строительной площадки;

- расход материалов на ремонтно-эксплуатационные и производственно-эксплуатационные нужды в части изготовления, ремонта и эксплуатации оснастки, приспособлений, стендов, средств механизации и т.п.

1.6. Нормами настоящего сборника предусмотрено выполнение штукатурных работ с инвентарных столиков, стремянок и лестниц в помещениях высотой до 4 м.

В помещениях высотой более 4 м определение затрат на их устройство производится согласно сборнику 8 “Конструкции из кирпича и блоков” на основании проектных данных.

1.7. Настоящими нормами предусмотрено оштукатуривание каменных, бетонных и других поверхностей, выполненных с допусками согласно СНиП на производство и приемку работ.

1.8. Нормы расхода материалов на оштукатуривание фасадов предусматривают улучшенную и высококачественную отделку; поверхностей внутри зданий - простую, улучшенную и высококачественную отделку.

1.9. Работы по оштукатуриванию поверхностей в помещениях со специальным архитектурным оформлением (зрительные залы, театры, клубы, музейные и выставочные залы и т.п.) надлежит нормировать по таблицам с 15-52 по 15-57 включительно.

1.10.  Выполнение насечки поверхностей следует нормировать по пп. 15-65-8 и 15-65-9.

1.11. Оштукатуривание оконных откосов при штукатурке фасадов следует нормировать по пп. 15-53-1 и 15-56-1.

1.12. Нормы расхода материалов, приведенные в п. 15-51-7, не предусматривают оштукатуривание отдельных элементов фасадов по сетке. Эти затраты следует определять по таблице 15-70.

1.13. Поверхность оштукатуриваемого основания должна быть тщательно очищена от пыли, жировых и битумных пятен, выступивших на поверхность солей.

1.14. Поверхности, недостаточно шероховатые, должны быть обработаны нарезкой, насечкой или пескоструйным аппаратом до получения фактуры, обеспечивающей надлежащее сцепление с ними штукатурки.

1.15. Выступающие части, места сопряжения деревянных конструкций с кирпичными и прочими конструкциями, а также другие поверхности при необходимости нанесения на них штукатурного намета толщиной более 20 мм должны покрываться металлической сеткой.

Места сопряжения оштукатуриваемых конструкций, выполненных из разных материалов, обивают металлической сеткой с перекрытием стыка на 4-5 см по обе стороны.

1.16. Толщина слоя обрызга по деревянным поверхностям принимается не более 9 мм (включая толщину драночной обивки), а по каменным, бетонным и кирпичным поверхностям - не более 5 мм.

1.17. Толщина каждого слоя грунта не может превышать 7 мм при известковых или известково-гипсовых растворах и 5 мм - при цементных растворах.

1.18. Средняя общая толщина штукатурного намета не должна превышать для простой штукатурки 12 мм, улучшенной - 15 мм и высококачественной - 20 мм.

1.19. Толщина слоя накрывки после ее выравнивания и затирки войлочными терками должна составлять для всех видов штукатурки, кроме декоративной, не более 2 мм, а для декоративной - 5 мм. Накрывочный слой штукатурки наносится после схватывания последнего слоя грунта.

1.20. Нормы настоящего сборника не предусматривают применение растворов с пластифицирующими добавками.

При применении этих добавок нормы подлежат корректировке.

2. Правила исчисления объемов работ.

2.1. Площадь штукатурки фасадных стен следует исчислять за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок.

При улучшенной и высококачественной штукатурке фасадов площадь, занимаемая архитектурными деталями (карнизами, поясками, наличниками и другими тянутыми деталями), а также примыкающими к зданию колоннами и пилястрами, не включается в площадь стен и должна исчисляться отдельно.

Мрамор в объем штукатурных работ не включается, так как устройство основания нормируется по облицовочным работам.

2.2. Объем работ по установке лесов следует исчислять:

а) при оштукатуривании потолков и стен в помещениях - по горизонтальной проекции потолков;

б) при оштукатуривании в помещениях только стен - по длине стен, умноженной на ширину настила лесов;

в) при оштукатуривании фасадов - по вертикальной проекции стен без вычета проемов;

г) при оштукатуривании на фасадах только карнизов, тяг, откосов и наличников - по проекту.

2.3. Площадь оконных откосов и отливов, дверных откосов и боковых поверхностей выступающих из плоскости или вдающихся в толщину стен архитектурных и конструктивных деталей фасадов исчисляется отдельно с подразделением на две группы: по ширине до 200 мм и более 200 мм. При улучшенной штукатурке фасадов откосы и отливы должны исчисляться отдельно.

2.4. Объем работ по оштукатуриванию колонн, примыкающих к зданию или отдельно стоящих, а также пилястр следует исчислять по площади их развернутой поверхности.

2.5. Объем работ по вытягиванию карнизов, тяг, поясков, наличников и других тянутых деталей при высококачественной штукатурке фасадов следует исчислять по площади, занимаемой ими на поверхности фасадов (по проекции на стену).

При устройстве карнизов с откосом, превышающим их высоту, объем работ следует исчислять по площади горизонтальной проекции карнизов.

2.6. Площадь, занимаемая лепными деталями, устанавливаемыми на оштукатуренную поверхность, из общей площади штукатурки исключаться не должна.

2.7. Объем работ по внутренней штукатурке следует определять по отдельным помещениям в зависимости от разновидности их отделки (простая, улучшенная, высококачественная) или по квартире, этажу, секции в целом, если тип отделки для всех помещений принят одинаковым.

2.8. Объем работ по оштукатуриванию внутренних стен следует исчислять за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками.

Высоту стен следует измерять от чистого пола до потолка. При этом площадь боковых сторон пилястр добавляется к общей площади стен.

2.9. Объем работ по оштукатуриванию потолков (в том числе кессонных с площадью горизонтальной проекции кессона до 12 м2) следует исчислять по площади между внутренними гранями стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и кессонных потолков с площадью горизонтальной поверхности кессона более 12 м2 следует исчислять по развернутой поверхности.

Развернутая поверхность потолков определяется по площади их горизонтальной поверхности с применением следующих коэффициентов: для ребристых поверхностей - 1,6; для кессонных - 1,75.

2.10. Оштукатуривание боковых и верхних оконных заглушин и откосов, ниш отопления в нормах пп. 15-60-1, 15-60-3, 15-60-5, 15-61-1, 15-61-3, 15-61-5, таблиц 15-62 и 15-63 учтено и отдельно исчисляться не должно. Объем работ по устройству нижних оконных заглушин следует исчислять дополнительно по их площади и нормировать по п. 15-65-3.

2.11. Оъем работ по оштукатуриванию оконных и дверных откосов внутри зданий следует исчислять дополнительно по их площади и нормировать по пп. 15-65-1 и 15-65-2.

2.12. Объем работ по тяге внутренних наличников следует определять по площади, занимаемой ими на поверхности стен (по проекции на стену).

2.13. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок должен исчисляться по площади их горизонтальной проекции поэтажно.

2.14. Объем работ для оштукатуривания карнизов и тяг должен исчисляться отдельно по сумме откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

# Раздел 01. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ

## Таблица 15-51. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню

Состав работ: 01. Нанесение раствора по подготовленной поверхности для обрызга и грунта с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: |  |  |  |  |
| Е15-51.1 | стен | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,89 |
| Е15-51.2 | колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,94 |
| Е15-51.3 | колонн прямоугольных | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,90 |
| Е15-51.4 | пилястр переменного сечения | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,90 |
| Е15-51.5 | пилястр прямых | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,90 |
| Е15-51.6 | карнизов, тяг и наличников прямолинейных | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 9,70 |
| Е15-51.7 | карнизов, тяг и наличников криволинейных | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 9,70 |

## Таблица 15-52. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню

Состав работ: 01. Нанесение раствора по подготовленной поверхности для обрызга и два слоя грунта с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Высококачественная штукатурка цементно- известковым раствором по камню: |  |  |  |  |
| Е15-52.1 | стен гладких | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,55 |
| Е15-52.2 | стен с прорезными рустами | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,29 |
| Е15-52.3 | колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,60 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,55 |
| Е15-52.4 | колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,90 |
|  | прорезными рустами |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,55 |
| Е15-52.5 | колонн прямоугольных гладких | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,60 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,55 |
| Е15-52.6 | колонн прямоугольных с прорезными рустами | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,90 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,55 |
| Е15-52.7 | пилястр переменного сечения гладких | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,60 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,55 |
| Е15-52.8 | пилястр переменного сечения с прорезными рустами | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,90 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,55 |
| Е15-52.9 | пилястр прямых гладких | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,60 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,55 |
| Е15-52.10 | пилястр прямых с прорезными рустами | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,90 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,55 |

## Таблица 15-53. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню

Состав работ: 01. Нанесение раствора для обрызга и для грунта с разравниванием. 02. Нанесение раствора для накрывочного слоя с разравниванием и затиркой.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Высококачественная штукатурка цементно- известковым раствором по камню: |  |  |  |  |
| Е15-53.1 | откосов при ширине до 200 мм плоских | 100 м откосов | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,67 |
| Е15-53.2 | откосов при ширине до 200 мм криволинейных | 100 м откосов | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,67 |
| Е15-53.3 | откосов при ширине более 200 мм плоских | 100 м откосов | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,06 |
| Е15-53.4 | откосов при ширине более 200 мм криволинейных | 100 м откосов | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,06 |

## Таблица 15-54. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню

Состав работ: 01. Вытягивание тяг с разделкой углов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Высококачественная штукатурка цементно- известковым раствором по камню: |  |  |  |  |
| Е15-54.1 | карнизов, тяг, наличников прямолинейных | 100 м2 проекции на стену | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 11,6 |
| Е15-54.2 | карнизов, тяг, наличнов криволинейных | 100 м2 проекции на стену | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 11,6 |

## Таблица 15-55. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню

Состав работ: 01. Подготовка поверхностей. 02. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием. 03. Уход за штукатуркой. 04. Прочистка декоративного слоя стальными щетками и промывка водой с кислотой.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню: |  |  |  |  |
| Е15-55.1 | стен гладких | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,20 |
|  |  |  | Раствор декоративный | м3 | 0,70 |
|  |  |  | Кислота соляная 10% | кг | 70 |
|  |  |  | Вода | л | 60 |
| Е15-55.2 | стен с прорезными рустами | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,20 |
|  |  |  | Раствор декоративный | м3 | 1,00 |
|  |  |  | Кислота соляная 10% | кг | 70 |
|  |  |  | Вода | л | 60 |
| Е15-55.3 | колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,20 |
|  |  |  | Раствор декоративный | м3 | 0,70 |
|  |  |  | Кислота соляная 10% | кг | 70 |
|  |  |  | Вода | л | 60 |
| Е15-55.4 | колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,20 |
|  | прорезными рустами |  | Раствор декоративный | м3 | 1,00 |
|  |  |  | Кислота соляная 10% | кг | 70 |
|  |  |  | Вода | л | 60 |
| Е15-55.5 | колонн прямоугольных гладких | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,20 |
|  |  |  | Раствор декоративный | м3 | 0,70 |
|  |  |  | Кислота соляная 10% | кг | 70 |
|  |  |  | Вода | л | 60 |
| Е15-55.6 | колонн прямоугольных с прорезными рустами | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,20 |
|  |  |  | Раствор декоративный | м3 | 1,00 |
|  |  |  | Кислота соляная 10% | кг | 70 |
|  |  |  | Вода | л | 60 |
| Е15-55.7 | пилястр переменного сечения гладких | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,20 |
|  |  |  | Раствор декоративный | м3 | 0,70 |
|  |  |  | Кислота соляная 10% | кг | 70 |
|  |  |  | Вода | л | 60 |
| Е15-55.8 | пилястр переменного сечения с прорезными рустами | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,20 |
|  |  |  | Раствор декоративный | м3 | 1,00 |
|  |  |  | Кислота соляная 10% | кг | 70 |
|  |  |  | Вода | л | 60 |
| Е15-55.9 | пилястр прямых гладких | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,20 |
|  |  |  | Раствор декоративный | м3 | 0,70 |
|  |  |  | Кислота соляная 10% | кг | 70 |
|  |  |  | Вода | л | 60 |
| Е15-55.10 | пилястр прямых с прорезными рустами | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,20 |
|  |  |  | Раствор декоративный | м3 | 1,00 |
|  |  |  | Кислота соляная 10% | кг | 70 |
|  |  |  | Вода | л | 60 |

## Таблица 15-56. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню

Состав работ: 01. Нанесение раствора для обрызга и грунта с разравниванием. 02. Прочистка декоративного слоя стальными щетками и промывка водой с кислотой.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню: |  |  |  |  |
| Е15-56.1 | откосов при ширине до 200 мм плоских | 100 м откосов | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,40 |
|  |  |  | Раствор декоративный | м3 | 0,30 |
|  |  |  | Кислота соляная 10% | кг | 14 |
|  |  |  | Вода | л | 12 |
| Е15-56.2 | откосов при ширине до 200 мм криволинейных | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,40 |
|  |  |  | Раствор декоративный | м3 | 0,30 |
|  |  |  | Кислота соляная 10% | кг | 14 |
|  |  |  | Вода | л | 12 |
| Е15-56.3 | откосов при ширине более 200 мм плоских | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,70 |
|  |  |  | Раствор декоративный | м3 | 0,40 |
|  |  |  | Кислота соляная 10% | кг | 24,5 |
|  |  |  | Вода | л | 21,0 |
| Е15-56.4 | откосов при ширине более 200 мм криволинейных | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,70 |
|  |  |  | Раствор декоративный | м3 | 0,40 |
|  |  |  | Кислота соляная 10% | кг | 24,5 |
|  |  |  | Вода | л | 21,0 |

## Таблица 15-57. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню

Состав работ: 01. Вытягивание тяг с разделкой углов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню: |  |  |  |  |
| Е15-57.1 | карнизов, тяг, наличников прямолинейных | 100 м2 проекции на стену | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 8,0 |
|  |  |  | Раствор декоративный | м3 | 2,90 |
|  |  |  | Кислота соляная 10% | кг | 140 |
|  |  |  | Вода | л | 120 |
| Е15-57.2 | карнизов, тяг, наличнов криволинейных | 100 м2 проекции на стену | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 8,0 |
|  |  |  | Раствор декоративный | м3 | 2,90 |
|  |  |  | Кислота соляная 10% | кг | 140 |
|  |  |  | Вода | л | 120 |

# Раздел 02.  ФАКТУРНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНОЙ КРОШКОЙ С ПОМОЩЬЮ КРОШКОМЕТА

## Таблица 15-58. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой

Состав работ: 01. Просеивание и промывка крошки. 02. Подготовка и огрунтовка поверхности. 03. Нанесение клеящего состава. 04. Нанесение крошки. 05. Нанесение укрепляющего состава.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е15-58.1 | Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой | 100 м2 отделываемой пов-ти | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВА-17 | кг | 100,0 |
|  |  |  | Лак полиакриловый | кг | 15,0 |
|  |  |  | Крошка мраморная | т | 0,396 |

## Таблица 15-59. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой

Состав работ: 01. Просеивание и промывка крошки. 02. Подготовка и огрунтовка поверхности. 03. Нанесение клеящего состава. 04. Нанесение крошки. 05. Нанесение укрепляющего состава.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е15-59.1 | Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой | 100 м2 отделываемой пов-ти | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВА-17 | кг | 100,0 |
|  |  |  | Лак полиакриловый | кг | 15,0 |
|  |  |  | Крошка стеклянная | т | 0,210 |

# Раздел 03.  ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ

## Таблица 15-60. Штукатурка поверхностей известковым раствором

Состав работ: 01. Подготовка поверхности с частичной прибивкой драни. 02. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыкания. 03. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой накрывочного слоя. 04. Оштукатуривание откосов. 05. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Штукатурка поверхностей известковым раствором: |  |  |  |  |
| Е15-60.1 | простая по камню и бетону стен | 100 м2 оштукатур. | Раствор известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,4 |
|  |  | пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,04 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 2,64 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 0,07 |
| Е15-60.2 | простая по камню и бетону потолков | 100 м2 оштукатур. | Раствор известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,47 |
|  |  | пов-ти | Сетка проволочная тканая | м2 | 2,64 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 0,07 |
| Е15-60.3 | простая по дереву стен | 100 м2 оштукатур. | Раствор известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,47 |
|  |  | пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,04 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 2,64 |
|  |  |  | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | т | 0,51 |
|  |  |  | Дрань штукатурная | т.шт. | 0,4 |
|  |  |  | Гвозди штукатурные, 1,6´25 мм, ГОСТ 4032-63 | кг | 0,7 |
| Е15-60.4 | простая по дереву потолков | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,54 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 2,64 |
|  |  |  | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | т | 0,53 |
|  |  |  | Дрань штукатурная | т.шт. | 0,42 |
|  |  |  | Гвозди штукатурные, 1,6´25 мм, ГОСТ 4032-63 | кг | 0,7 |
| Е15-60.5 | улучшенная по камню и бетону стен | 100 м2 оштукатур. | Раствор известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,15 |
|  |  | пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,58 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 5,28 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 0,12 |
| Е15-60.6 | улучшенная по камню и бетону потолков | 100 м2 оштукатур. | Раствор известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,21 |
|  |  | пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,61 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 5,28 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 0,12 |
| Е15-60.7 | улучшенная по дереву стен | 100 м2 оштукатур. | Раствор известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,75 |
|  |  | пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,23 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 5,28 |
|  |  |  | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | т | 0,64 |
|  |  |  | Дрань штукатурная | т.шт. | 0,40 |
|  |  |  | Гвозди штукатурные, 1,6´25 мм, ГОСТ 4032-63 | кг | 0,78 |
| Е15-60.8 | улучшенная по дереву потолков | 100 м2 оштукатур. | Раствор известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,87 |
|  |  | пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,17 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 5,28 |
|  |  |  | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | т | 0,67 |
|  |  |  | Дрань штукатурная | т.шт. | 0,42 |
|  |  |  | Гвозди штукатурные, 1,6´25 мм, ГОСТ 4032-63 | кг | 0,83 |
| Е15-60.9 | высококачественная по камню и бетону стен | 100 м2 оштукатур. | Раствор известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,74 |
|  |  | пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,58 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 5,28 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 0,12 |
| Е15-60.10 | высококачественная по камню и бетону потолков | 100 м2 оштукатур. | Раствор известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,83 |
|  |  | пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,61 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 5,28 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 0,12 |
| Е15-60.11 | высококачественная по дереву стен | 100 м2 оштукатур. | Раствор известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,07 |
|  |  | пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,34 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 5,28 |
|  |  |  | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | т | 0,85 |
|  |  |  | Дрань штукатурная | т.шт. | 0,40 |
|  |  |  | Гвозди штукатурные, 1,6´25 мм, ГОСТ 4032-63 | кг | 0,78 |
| Е15-60.12 | высококачественная по дереву потолков | 100 м2 оштукатур. | Раствор известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,30 |
|  |  | пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,21 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 5,28 |
|  |  |  | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | т | 0,89 |
|  |  |  | Дрань штукатурная | т.шт. | 0,42 |
|  |  |  | Гвозди штукатурные, 1,6´25 мм, ГОСТ 4032-63 | кг | 0,83 |

## Таблица 15-61. Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону

Состав работ: 01. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыкания. 02. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя. 03. Оштукатуривание откосов, ниш отопления. 04. Обмазка раствором коробок, наличников и плинпусов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Оштукатуривание поверхностей: цементно-известковым раствором: |  |  |  |  |
| Е15-61.1 | простое по камню и бетону стен | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,51 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 2,64 |
|  |  |  | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | кг | 6,0 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 0,07 |
| Е15-61.2 | простое по камню и бетону потолков | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,54 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 2,64 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 0,07 |
| Е15-61.3 | улучшенное по камню и бетону стен | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,86 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 5,28 |
|  |  |  | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | кг | 6,0 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 0,12 |
| Е15-61.4 | улучшенное по камню и бетону потолков | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,89 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 5,28 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 0,12 |
| Е15-61.5 | высококачественная по камню и бетону стен | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,49 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 5,28 |
|  |  |  | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | кг | 6,0 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 0,12 |
| Е15-61.6 | высококачественная по камню и бетону потолков | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,55 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 5,28 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 0,12 |
|  | цементным раствором |  |  |  |  |
| Е15-61.7 | простое по камню и бетону стен | 100 м2 оштукатур. | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,51 |
|  |  | пов-ти | Сетка проволочная тканая | м2 | 2,64 |
|  |  |  | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | кг | 6,0 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 0,07 |
| Е15-61.8 | простое по камню и бетону потолков | 100 м2 оштукатур. | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,54 |
|  |  | пов-ти | Сетка проволочная тканая | м2 | 2,64 |
|  |  |  | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | кг | 6,0 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 0,07 |
| Е15-61.9 | улучшенное по камню и бетону стен | 100 м2 оштукатур. | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,86 |
|  |  | пов-ти | Сетка проволочная тканая | м2 | 5,28 |
|  |  |  | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | кг | 6,0 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 0,12 |
| Е15-61.10 | улучшенное по камню и бетону потолков | 100 м2 оштукатур. | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,89 |
|  |  | пов-ти | Сетка проволочная тканая | м2 | 5,28 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 0,12 |
| Е15-61.11 | высококачественная по камню и бетону стен | 100 м2 оштукатур. | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,49 |
|  |  | пов-ти | Сетка проволочная тканая | м2 | 5,28 |
|  |  |  | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | кг | 6,0 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 0,12 |
| Е15-61.12 | высококачественная по камню и бетону потолков | 100 м2 оштукатур. | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,55 |
|  |  | пов-ти | Сетка проволочная тканая | м2 | 5,28 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 0,12 |

## Таблица 15-62. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются

Состав работ: 01. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыкания. 02. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя. 03. Оштукатуривание откосов, ниш отопления. 04. Обмазка раствором коробок, ниличников и плинтусов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону: |  |  |  |  |
| Е15-62.1 | простая | 100 м2 оштукатур. | Раствор известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,40 |
|  |  | пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,04 |
|  |  |  | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | кг | 6,0 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 2,64 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 0,07 |
| Е15-62.2 | улучшенная | 100 м2 оштукатур. | Раствор известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,58 |
|  |  | пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,20 |
|  |  |  | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | кг | 6,0 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 5,28 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 0,12 |
| Е15-62.3 | высококачественная | 100 м2 оштукатур. | Раствор известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,12 |
|  |  | пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,26 |
|  |  |  | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | кг | 6,0 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 5,28 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 0,12 |

## Таблица 15-63. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым  или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются

Состав работ: 01. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыкания. 02. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя. 03. Оштукатуривание откосов, ниш отопления. 04. Обмазка раствором коробок, ниличников и плинтусов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: |  |  |  |  |
| Е15-63.1 | простая цементно-известковым раствором | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,51 |
|  |  |  | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | кг | 6,0 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 2,64 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 0,07 |
| Е15-63.2 | улучшенная цементно-известковым раствором | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,87 |
|  |  |  | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | кг | 6,0 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 5,28 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 0,12 |
| Е15-63.3 | высококачественная цементно-известковым раствором | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,50 |
|  |  |  | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | кг | 6,0 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 5,28 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 0,12 |
| Е15-63.4 | простая цементным раствором | 100 м2 оштукатур. | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,51 |
|  |  | пов-ти | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | кг | 6,0 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 2,64 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 0,07 |
| Е15-63.5 | улучшенная цементным раствором | 100 м2 оштукатур. | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,87 |
|  |  | пов-ти | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | кг | 6,0 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 5,28 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 0,12 |
| Е15-63.6 | высококачественная цементным раствором | 100 м2 оштукатур. | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,50 |
|  |  | пов-ти | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | кг | 6,0 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 5,28 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 0,12 |

## Таблица 15-64. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором

Состав работ: 01. Нанесение раствора вручную с затиркой. 02. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей цементно-известковым раствором: стен: |  |  |  |  |
| Е15-64.1 | при толщине намета 2 мм | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,21 |
| Е15-64.2 | при толщине намета 5 мм | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,53 |
| Е15-64.3 | при толщине намета 10 мм | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,06 |
|  | потолков |  |  |  |  |
| Е15-64.4 | при толщине намета 2 мм | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,22 |
| Е15-64.5 | при толщине намета 5 мм | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,56 |
| Е15-64.6 | при толщине намета 10 мм | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,12 |

# Раздел 04. ШТУКАТУРКА ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ

## Таблица 15-65. Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов, устройство нижних заглушин, вытягивание тяг и падуг

Состав работ: 01. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя. 02. Вытягивание тяг и выделка падуг с разделкой углов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по камню и бетону: плоских: |  |  |  |  |
| Е15-65.1 | известковым раствором | 100 м2 оштукатур. | Раствор известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 4,3 |
|  |  | пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,1 |
| Е15-65.2 | цементно-известковым раствором | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 4,61 |
| Е15-65.3 | цементным раствором | 100 м2 оштукатур. | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 4,51 |
|  |  | пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,10 |
| Е15-65.4 | известково-гипсовым раствором | 100 м2 оштукатур. | Раствор известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,20 |
|  |  | пов-ти | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | т | 1,04 |
| Е15-65.5 | декоративным раствором | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,80 |
|  |  |  | Раствор декоративный | м3 | 1,70 |
|  | криволинейных |  |  |  |  |
| Е15-65.6 | известковым раствором | 100 м2 оштукатур. | Раствор известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 4,3 |
|  |  | пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,1 |
| Е15-65.7 | цементно-известковым раствором | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 4,61 |
| Е15-65.8 | цементным раствором | 100 м2 оштукатур. | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 4,51 |
|  |  | пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,10 |
| Е15-65.9 | известково-гипсовым раствором | 100 м2 оштукатур. | Раствор известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,20 |
|  |  | пов-ти | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | т | 1,04 |
| Е15-65.10 | декоративным раствором | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,80 |
|  |  |  | Раствор декоративный | м3 | 1,70 |
| Е15-65.11 | Устройство нижних заглушин | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,50 |
|  | Вытягивание тяг и падуг при улучшенной штукатурке по камню и бетону: |  |  |  |  |
| Е15-65.12 | известковым раствором | 100 м2 оштукатур. | Раствор известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,60 |
|  |  | пов-ти | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | т | 0,82 |
| Е15-65.13 | цементно-известковым раствором | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,63 |
|  |  |  | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | т | 0,82 |
| Е15-65.14 | цементным раствором | 100 м2 оштукатур. | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,63 |
|  |  | пов-ти | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | т | 0,82 |
| Е15-65.15 | Вытягивание тяг и падуг при улучшенной штукатурке по дереву | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,70 |
|  | известковым раствором |  | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | т | 0,51 |
|  | Вытягивание тяг и падуг при высококачественной штукатурке по камню и бетону: |  |  |  |  |
| Е15-65.16 | известковым раствором | 100 м2 оштукатур. | Раствор известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,65 |
|  |  | пов-ти | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | т | 1,26 |
| Е15-65.17 | цементно-известковым раствором | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,68 |
|  |  |  | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | т | 1,26 |
| Е15-65.18 | цементным раствором | 100 м2 оштукатур. | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,68 |
|  |  | пов-ти | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | т | 1,26 |
| Е15-65.19 | Вытягивание тяг и падуг при высококачественной штукатурке | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,80 |
|  | по дереву известковым раствором |  | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | т | 0,67 |

## Таблица 15-66. Устройство наличников тянутых

Состав работ: 01. Вытягивание ниличников с разделкой углов

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Устройство наличников тянутых: |  |  |  |  |
| Е15-66.1 | известковым раствором | 100 м2 проекции на стену | Раствор известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 6,1 |
|  |  | тянутых наличников | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | т | 3,8 |
|  |  |  | Гвозди штукатурные 1,6´25 мм, ГОСТ 4032-63 | кг | 50,0 |

## Таблица 15-67. Обивка поверхностей

Состав работ: 01. Раскрой изоляционных материалов и крепление их гвоздями. 02. Сортировка и раскрой драни штукатурной и крепление ее гвоздями.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Обивка поверхностей изоляционным материалом |  |  |  |  |
| Е15-67.1 | стен | 100 м2 оштукатур. | Материалы изоляционные, (по проекту) | м2 | 104 |
|  |  | пов-ти | Гвозди штукатурные 1,6´25 мм, ГОСТ 4032-63 | кг | 0,3 |
| Е15-67.2 | прочих поверхностей | 100 м2 оштукатур. | Материалы изоляционные, (по проекту) | м2 | 104 |
|  |  | пов-ти | Гвозди штукатурные 1,6´25 мм, ГОСТ 4032-63 | кг | 0,32 |
|  | дранью по деревянным неодранкованным поверхностям |  |  |  |  |
| Е15-67.3 | стен | 100 м2 | Дрань штукатурная | т.шт. | 2,64 |
|  |  | оштукатур. пов-ти | Гвозди штукатурные 1,6´25 мм, ГОСТ 4032-63 | кг | 0,41 |
| Е15-67.4 | прочих поверхностей | 100 м2 оштукатур. | Дрань штукатурная | т.шт. | 2,82 |
|  |  | пов-ти | Гвозди штукатурные 1,6´25 мм, ГОСТ 4032-63 | кг | 0,44 |

# Раздел 05. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК

## Таблица 15-68. Штукатурка лестничных маршей и площадок

Состав работ: 01. Подготовка поверхностей. 02. Обертывание проволочной сеткой балок и косоуров (в случае их отделки). 03. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя. 04. Вытягивание тяг.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Штукатурка лестничных маршей и площадок: |  |  |  |  |
| Е15-68.1 | улучшенная без отделки косоуров и балок | 100 м2 горизонтальной | Раствор известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,0 |
|  |  | проекции марша или площадки (поэтажно) | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,5 |
| Е15-68.2 | улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг | 100 м2 горизонтальной | Раствор известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,2 |
|  |  | проекции марша или площадки | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,7 |
|  |  | (поэтажно) | Сетка проволочная тканая | м2 | 27 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 0,62 |
| Е15-68.3 | высококачественная с отделкой косоуров и балок без тяг | 100 м2 горизонтальной | Раствор известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,2 |
|  |  | проекции марша или площадки | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,7 |
|  |  | (поэтажно) | Сетка проволочная тканая | м2 | 27 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 0,62 |
| Е15-68.4 | высококачественная с отделкой косоуров и балок с тягами | 100 м2 горизонтальной | Раствор известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,9 |
|  |  | проекции марша или площадки | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,4 |
|  |  | (поэтажно) | Сетка проволочная тканая | м2 | 27 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 0,62 |
|  |  |  | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | т | 1,08 |

# Раздел 06. ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ

## Таблица 15-69. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями

Состав работ: 01. Заделка отверстий для прохода трубопроводов. 02. Выравнивание и затирка поверхности (для стен и перегородок из блоков и плит). 03. Прорезка рустов (для потолков сборных из плит). 04. Разделка мест сопряжения плит и панелей со стенами и перегородками (для потолков сборных). 05. Обмазка раствором наличников, плинтусов и коробок.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: |  |  |  |  |
| Е15-69.1 | стен и перегородок панельных | 100 м2 отделываемой пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,08 |
|  |  |  | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | кг | 3,7 |
| Е15-69.2 | стен и перегородок из блоков и плит | 100 м2 отделываемой пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,38 |
|  |  |  | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | кг | 30,0 |
| Е15-69.3 | потолков сборных панельных | 100 м2 отделываемой пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,06 |
| Е15-69.4 | потолков сборных из плит | 100 м2 отделываемой пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,06 |

# Раздел 07. ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ

## Таблица 15-70. Штукатурка по сетке без устройства каркаса

Состав работ: 01. Натягивание проволочной сетки и крепление ее дюбелями. 02. Обмазка сетки раствором с очесами. 03. Оштукатуривание и отделка поверхностей. 04. Вытягивание карнизов и тяг с разделкой углов. 05. Обмазка плинтусов и наличников (для стен).

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен: |  |  |  |  |
| Е15-70.1 | известковым раствором | 100 м2 оштукатур. | Раствор известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,1 |
|  |  | пов-ти | Сетка проволочная тканая | м2 | 108 |
|  |  |  | Очесы | кг | 12 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 2,5 |
|  |  |  | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | кг | 3,7 |
| Е15-70.2 | цементно-известковым раствором | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,25 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 108 |
|  |  |  | Очесы | кг | 12 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 2,5 |
|  |  |  | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | кг | 3,7 |
| Е15-70.3 | цементным раствором | 100 м2 оштукатур. | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,25 |
|  |  | пов-ти | Сетка проволочная тканая | м2 | 108 |
|  |  |  | Очесы | кг | 12 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 2,5 |
|  | улучшенная потолков: |  |  |  |  |
| Е15-70.4 | известковым раствором | 100 м2 оштукатур. | Раствор известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,2 |
|  |  | пов-ти | Сетка проволочная тканая | м2 | 108 |
|  |  |  | Очесы | кг | 12 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 2,5 |
| Е15-70.5 | цементно-известковым раствором | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,36 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 108 |
|  |  |  | Очесы | кг | 12 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 2,5 |
| Е15-70.6 | цементным раствором | 100 м2 оштукатур. | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,36 |
|  |  | пов-ти | Сетка проволочная тканая | м2 | 108 |
|  |  |  | Очесы | кг | 12 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 2,5 |
|  | высококачественная стен: |  |  |  |  |
| Е15-70.7 | известковым раствором | 100 м2 оштукатур. | Раствор известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,65 |
|  |  | пов-ти | Сетка проволочная тканая | м2 | 108 |
|  |  |  | Очесы | кг | 12 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 2,5 |
|  |  |  | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | кг | 3,7 |
| Е15-70.8 | цементно-известковым раствором | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,83 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 108 |
|  |  |  | Очесы | кг | 12 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 2,5 |
|  |  |  | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | кг | 3,7 |
| Е15-70.9 | цементным раствором | 100 м2 оштукатур. | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,83 |
|  |  | пов-ти | Сетка проволочная тканая | м2 | 108 |
|  |  |  | Очесы | кг | 12 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 2,5 |
|  | высококачественная потолков: |  |  |  |  |
| Е15-70.10 | известковым раствором | 100 м2 оштукатур. | Раствор известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,75 |
|  |  | пов-ти | Сетка проволочная тканая | м2 | 108 |
|  |  |  | Очесы | кг | 12 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 2,5 |
| Е15-70.11 | цементно-известковым раствором | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,94 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 108 |
|  |  |  | Очесы | кг | 12 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 2,5 |
| Е15-70.12 | цементным раствором | 100 м2 оштукатур. | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,94 |
|  |  | пов-ти | Сетка проволочная тканая | м2 | 108 |
|  |  |  | Очесы | кг | 12 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 2,5 |
|  | карнизов и тяг стен: |  |  |  |  |
| Е15-70.13 | известковым раствором | 100 м2 оштукатур. | Раствор известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 5,20 |
|  |  | пов-ти | Сетка проволочная тканая | м2 | 108 |
|  |  |  | Очесы | кг | 12 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 2,5 |
|  |  |  | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | т | 3,1 |
|  |  |  | Цемент марки 300 | т | 0,16 |
| Е15-70.14 | цементно-известковым раствором | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 5,46 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 108 |
|  |  |  | Очесы | кг | 12 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 2,5 |
|  |  |  | Цемент марки 300 | т | 0,16 |
|  |  |  | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | т | 3,1 |
|  | карнизов и тяг потолков: |  |  |  |  |
| Е15-70.15 | известковым раствором | 100 м2 оштукатур. | Раствор известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 5,20 |
|  |  | пов-ти | Сетка проволочная тканая | м2 | 108 |
|  |  |  | Очесы | кг | 12 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 2,5 |
|  |  |  | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | т | 3,1 |
|  |  |  | Цемент марки 300 | т | 0,16 |
| Е15-70.16 | цементно-известковым раствором | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 5,46 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 108 |
|  |  |  | Очесы | кг | 12 |
|  |  |  | Дюбели | кг | 2,5 |
|  |  |  | Цемент марки 300 | т | 0,16 |
|  |  |  | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | т | 3,1 |

## Таблица 15-71. Устройство каркаса

Состав работ: 01. Заготовка арматуры. 02. Установка стержней и крепление их проволокой вязальной.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Устройство каркаса |  |  |  |  |
| Е15-71.1 | при оштукатуривании стен | 100 м2 оштукатур. | Катанка диам. 6,3-6,5 мм | т | 0,20 |
|  |  | пов-ти | Проволока вязальная | кг | 1,8 |
| Е15-71.2 | при оштукатуривании потолков | 100 м2 оштукатур. | Катанка диам. 6,3-6,5 мм | т | 0,32 |
|  |  | пов-ти | Проволока вязальная | кг | 2,3 |
| Е15-71.3 | при оштукатуривании колонн | 100 м2 оштукатур. | Катанка диам. 6,3-6,5 мм | т | 0,20 |
|  |  | пов-ти | Проволока вязальная | кг | 1,8 |
| Е15-71.4 | при оштукатуривании карнизов и тяг | 100 м2 оштукатур. | Катанка диам. 6,3-6,5 мм | т | 0,20 |
|  |  | пов-ти | Проволока вязальная | кг | 2,3 |

# Раздел 08. ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ЦЕРЕЗИТОВАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ

## Таблица 15-72. Штукатурка цементно-церезитовая по камню и бетону

Состав работ: 01. Подготовка поверхности с прибивкой полос штукатурной сетки на сопряжениях стен и перегородок с перекрытиями и в углах. 02. Нанесение обрызга цементным раствором. 03. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Штукатурка цементно-церезитовая по камню и бетону |  |  |  |  |
| Е15-72.1 | штукатурка цементно-церезитовая по камню | 100 м2 оштукатур. | Сетка проволочная тканая | м2 | 5,3 |
|  | и бетону | пов-ти | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,06 |
|  |  |  | Раствор цементно-церезитовый | м3 | 2,55 |

# Раздел 09. ШТУКАТУРКА РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫМ РАСТВОРОМ

## Таблица 15-73. Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором и устройство стяжек

Состав работ: 01. Устройство каркаса. 02. Нанесение раствора для обмазки сетки. 03. Нанесение раствора для обрызга, грунта и накрывочного слоя.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Оштукатуривание рентгенозащитным раствором: |  |  |  |  |
| Е15-73.1 | по бетону, камню или кирпичу толщ. 30 мм | 100 м2 оштукатур. | Катанка диам. 6,3- 6,5 мм | т | 0,36 |
|  |  | пов-ти | Сетка проволочная тканая | м2 | 108 |
|  |  |  | Проволока вязальная | кг | 2,0 |
|  |  |  | Портландцемент М 300, ГОСТ 10178-85 | т | 3,00 |
|  |  |  | Песок баритовый | м3 | 4,8 |
|  |  |  | Известь строительная негашеная, ГОСТ 9179-77 | т | 0,5 |
|  |  |  | Очесы | кг | 2,0 |
| Е15-73.2 | При увеличении толщины грунта на каждые 10 мм добавлять | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Портландцемент М 300, ГОСТ 10178-85 | т | 0,75 |
|  |  |  | Песок баритовый | м3 | 1,2 |
|  |  |  | Известь строительная негашеная, ГОСТ 9179-77 | т | 0,11 |
|  |  |  | Очесы | кг | 0,07 |
| Е15-73.3 | Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора по | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Портландцемент М 300, ГОСТ 10178-85 | т | 2,25 |
|  | бетону толщ. 30 |  | Песок баритовый | м3 | 3,6 |
|  | мм |  | Известь строительная негашеная, ГОСТ 9179-77 | т | 0,34 |
|  |  |  | Очесы | кг | 2,0 |
| Е15-73.4 | При увеличении толщины грунта на каждые 10 мм добавлять | 100 м2 оштукатур. пов-ти | Портландцемент М 300, ГОСТ 10178-85 | т | 0,75 |
|  |  |  | Песок баритовый | м3 | 1,2 |
|  |  |  | Известь строительная негашеная, ГОСТ 9179-77 | т | 0,11 |
|  |  |  | Очесы | кг | 0,07 |

# Раздел 10. КЕССОННЫЕ ПОТОЛКИ

## Таблица 15-74. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию

Состав работ: 01. Разбивка осей. 02. Устройство декоративных балок с изготовлением и установкой каркаса и пришивкой по каркасу штукатурной сетки с обмазкой ее раствором. 03. Подготовка поверхности. 04. Установка маяков. 05. Нанесение обрызга и грунта. 06. Вытягивание тяг. 07. Разделка углов. 08. Окончательная выверка, накрывка и затирка. 09. Прочистка и промывка поверхности декоративной штукатурки.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию: цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона |  |  |  |  |
| Е15-74.1 | до 0,8 м2 | 100 м2 пов-ти потолка | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 10,2 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 80 |
|  |  |  | Катанка диам. 6,3- 6,5 мм | т | 0,43 |
|  |  |  | Проволока вязальная | кг | 2,0 |
| Е15-74.2 | до 2,0 м2 | 100 м2 пов-ти потолка | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 10,1 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 76 |
|  |  |  | Катанка диам. 6,3- 6,5 мм | т | 0,41 |
|  |  |  | Проволока вязальная | кг | 2,0 |
| Е15-74.3 | до 4,0 м2 | 100 м2 пов-ти потолка | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 9,5 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 69 |
|  |  |  | Катанка диам. 6,3- 6,5 мм | т | 0,37 |
|  |  |  | Проволока вязальная | кг | 2,0 |
| Е15-74.4 | до 6,0 м2 | 100 м2 пов-ти потолка | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 8,8 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 63 |
|  |  |  | Катанка диам. 6,3- 6,5 мм | т | 0,34 |
|  |  |  | Проволока вязальная | кг | 2,0 |
| Е15-74.5 | до 12,0 м2 | 100 м2 пов-ти потолка | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 7,8 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 52 |
|  |  |  | Катанка диам. 6,3- 6,5 мм | т | 0,28 |
|  |  |  | Проволока вязальная | кг | 2,0 |
|  | декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона |  |  |  |  |
| Е15-74.6 | до 0,8 м2 | 100 м2 пов-ти потолка | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 9,1 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 80 |
|  |  |  | Катанка диам. 6,3- 6,5 мм | т | 0,43 |
|  |  |  | Проволока вязальная | кг | 2,0 |
|  |  |  | Раствор декоративный | м3 | 2,9 |
| Е15-74.7 | до 2,0 м2 | 100 м2 пов-ти потолка | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 9,0 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 76 |
|  |  |  | Катанка диам. 6,3- 6,5 мм | т | 0,41 |
|  |  |  | Проволока вязальная | кг | 2,0 |
|  |  |  | Раствор декоративный | м3 | 2,8 |
| Е15-74.8 | до 4,0 м2 | 100 м2 пов-ти потолка | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 8,5 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 69 |
|  |  |  | Катанка диам. 6,3- 6,5 мм | т | 0,37 |
|  |  |  | Проволока вязальная | кг | 2,0 |
|  |  |  | Раствор декоративный | м3 | 2,6 |
| Е15-74.9 | до 6,0 м2 | 100 м2 пов-ти потолка | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 7,9 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 63 |
|  |  |  | Катанка диам. 6,3- 6,5 мм | т | 0,34 |
|  |  |  | Проволока вязальная | кг | 2,0 |
|  |  |  | Раствор декоративный | м3 | 2,5 |
| Е15-74.10 | до 12,0 м2 | 100 м2 пов-ти потолка | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 7,0 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 52 |
|  |  |  | Катанка диам. 6,3- 6,5 мм | т | 0,28 |
|  |  |  | Проволока вязальная | кг | 2,0 |
|  |  |  | Раствор декоративный | м3 | 2,2 |

## Таблица 15-75. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м2  по ребристому железобетонному перекрытию

Состав работ: 01. Разбивка осей. 02. Устройство декоративных балок с изготовлением и установкой каркаса и пришивкой по каркасу штукатурной сетки с обмазкой ее раствором. 03. Подготовка поверхности. 04. Установка маяков. 05. Нанесение обрызга и грунта. 06. Вытягивание тяг. 07. Разделка углов. 08. Окончательная выверка, накрывка и затирка. 09. Прочистка и промывка поверхности декоративной штукатурки.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию: |  |  |  |  |
| Е15-75.1 | цементно-известковым раствором | 100 м2 оштукатур пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 4,3 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 20 |
|  |  |  | Катанка диам. 6,3- 6,5 мм | кг | 80,0 |
|  |  |  | Проволока вязальная | кг | 2,0 |
| Е15-75.2 | декоративным раствором | 100 м2 оштукатур пов-ти | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,9 |
|  |  |  | Сетка проволочная тканая | м2 | 20 |
|  |  |  | Катанка диам. 6,3- 6,5 мм | кг | 80,0 |
|  |  |  | Проволока вязальная | кг | 2,0 |
|  |  |  | Раствор декоративный | м3 | 1,1 |

# Раздел 11. СУХАЯ ШТУКАТУРКА

## Таблица 15-76. Облицовка листами сухой штукатурки

Состав работ: 01. Подготовка поверхности и приклеивание листов с разметкой и нарезкой. 02. Устройство деревянной обрешетки под сухую штукатурку. 03. Разметка и нарезка листов с прибивкой их гвоздями. 04. Расшивка швов под окраску гипсоклеевой мастикой. 05. Промазка швов гипсоклеевой мастикой под оклейку. 06. Шпатлевка и оклейка швов тканью с отделкой под окраску. 07. Обмазка плинтусов. 08. Приготовление мастики и растворов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Облицовка листами сухой штукатурки: |  |  |  |  |
| Е15-76.1 | гипсовыми и гипсоволокнистыми стен при отделке | 100 м2 отделываемой | Листы сухой штукатурки | м2 | 105 |
|  | под окраску | пов-ти | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | т | 0,53 |
|  |  |  | Раствор известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,06 |
|  |  |  | Клей казеиновый | кг | 4,8 |
|  |  |  | Миткаль суровый | 10 м | 1,71 |
| Е15-76.2 | гипсовыми и гипсоволокнистыми стен при отделке | 100 м2 отделываемой | Листы сухой штукатурки | м2 | 105 |
|  | под оклейку обоями | пов-ти | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | т | 0,55 |
|  |  |  | Раствор известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,06 |
|  |  |  | Клей казеиновый | кг | 4,3 |
| Е15-76.3 | гипсовыми и гипсоволокнистыми откосов при | 100 м2 отделываемой | Листы сухой штукатурки | м2 | 105 |
|  | отделке под окраску | пов-ти | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | т | 0,53 |
|  |  |  | Раствор известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,03 |
|  |  |  | Клей казеиновый | кг | 4,8 |
|  |  |  | Миткаль суровый | 10 м | 1,71 |
| Е15-76.4 | древесноволокнистыми стен при отделке под | 100 м2 отделываемой | Листы сухой штукатурки | м2 | 105 |
|  | оклейку обоями | пов-ти | Гипс строительный, ГОСТ 125-79 | кг | 70,0 |
|  |  |  | Раствор известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,03 |
|  |  |  | Клей казеиновый | кг | 0,3 |
|  |  |  | Бруски обрезные, IIIс | м3 | 0,52 |
|  |  |  | Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 6,0 |

## Таблица 15-77. Обработка швов сухой штукатурки

Состав работ: 01. Постановка на стыках листов готовых раскладок с прирезкой и прибивкой их.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е15-77.1 | обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок | 100 м2 отделываемой пов-ти | Гвозди штукатурные, 1,6´2,5 мм, ГОСТ 4032-63 | кг | 0,5 |
|  |  |  | Раскладки | п.м. | 105 |

# Раздел 12. ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД ФАКТУРУ “ШАГРЕНЬ”

## Таблица 15-78. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру “Шагрень”

Состав работ: 01. Подготовка поверхности. 02. Огрунтовка эмульсией ПВА. 03. Приготовление латексно-мелового состава. 04. Нанесение 2-х слоев отделочного состава.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру “Шагрень”: |  |  |  |  |
| Е15-78.1 | стен | 100 м2 отделываемой | Эмульсия поливинилацетатная ПВА | кг | 4,0 |
|  |  | пов-ти | Шпатлевка клеевая | кг | 5,0 |
|  |  |  | Мел природный молотый | кг | 92,0 |
|  |  |  | Латекс СКС-65 ГП | кг | 10,0 |
|  |  |  | Клей КМЦ в сухом виде | кг | 1,0 |
| Е15-78.2 | потолков | 100 м2 отделываемой | Эмульсия поливинилацетатная ПВА | кг | 4,0 |
|  |  | пов-ти | Шпатлевка клеевая | кг | 5,0 |
|  |  |  | Мел природный молотый | кг | 92,0 |
|  |  |  | Латекс СКС-65 ГП | кг | 10,0 |
|  |  |  | Клей КМЦ в сухом виде | кг | 1,0 |